<General information>

| Material: (材料) or Product(製品) # |  |
| --- | --- |
| Grade Designation: (グレード名) |  |
| Furnished As: (出荷形態) |  |
| Manufacturer Sub No. (製造工場) |  |
| Desired Temperature Rating: (温度定格) | Min: C, Max: C |
| Indoor or Outdoor (屋内使用または、屋外使用) | Indoor 0℃ Outdoor -35℃ |
| UV Exposure (紫外線照射試験) (任意) |  |
| Curing Condition (硬化条件) 温度、湿度、時間など | C / %R.H./ h |
| Generic Base Polymer (ベースとなる高分子材料) |  |
| Generic Additive/Filler Package(s) and additive amount (wt%) (混合剤 / 充填剤とその添加率(wt%)) | wt% |
| Colors: (色) |  |
| Pigment Loading: (顔料とその添加率) | wt% |
| Thickness: (接着剤の塗布厚み) | mm |
| Required Substrates for testing (被着体の種類) & | A面 | B面 |
|  | 例) Aluminum |  |
|  | 例) PET |  |

# - if your product is s double side adhesive tape or single side adhesive tape, please provide the tape construction information to us in the next page.

# - 両面テープや片面テープ製品の場合は、次のページにテープ構造情報をご記入下さい。

& - if the substrate is plastic material, please provide the information to us in the next page.

& - 被着体がプラスチック材料の場合は、次のページにその情報をご記入下さい。

<Tape construction / テープ構造>

Cross section from top to bottom: (構造に沿った順でご記入下さい)

| Part | Minimum thickness | Generic material | Color | Grade or Cat No. | Manufacturer name | UL file number If applicable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例) 接着剤 | 0.005 mm | アクリル | 透明 | A-1 | UL樹脂株式会社 | E00000 |
| 例) 基材 | 0.030 mm | PET | 透明 | P-1 | UL樹脂株式会社 | E00000 |
| 例) 接着剤 | 0.005 mm | アクリル | 透明 | A-1 | UL樹脂株式会社 | E00000 |

<Substrate information / 被着体情報>

| Side | No. | Generic | Grade | Manufacturer name | UL file number If applicable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 例) PET | XXX | UL樹脂株式会社 | E00000 |
| A | 2 |  |  |  |  |
| A | 3 |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |